**Q-railing, d line, Spigot Fixing Glass Link, modulaire balustrade**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.51 **BALUSTRADEN**

32.51.11a STALEN / ALUMINIUM BALUSTRADEN

0. STALEN / ALUMINUM BALUSTRADEN

Fabrikant: Q-railing

Type: d line, Spigot Fixing Glass Link, bodemmontage

[Goedkeuring volgens Bouwbesluit 2015 en Eurocode: NEN-EN 1991-1 / NEN-EN 1991-4]

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 316

Oppervlaktbehandeling: Geslepen K320, deels gezandstraalt

Afmetingen:

-hoogte (mm) vanaf afgewerkte vloer: 1100 / 1200

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Staanders/balusters:

Staanders corrosievaststaal AISI 316: 1x vlakstaal profiel 54 x 12 mm (d line)

-Leuning/railing: corrosievaststaal AISI 316

Diameter (mm) Ø 38,0, wanddikte (mm) 1,5

-Glasdikte:

d line Spigot Fixing Glass Link; glasdikte (mm): 10 tot 25,52 (boring glas Ø 14 mm)

-Leuning/railing voor aan muur: corrosievaststaal AISI 316

Diameter (mm) Ø 38,0, wanddikte (mm) 1,5.

Toebehoren:

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal AISI 316

-Handrailingsteun/leuninghouders voor bevestiging aan muur;

-Handrailingsteun/leuninghouders voor bevestiging aan baluster;

-Balusterflenzen of balustersteunen

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Q-glass cleaner (glasreiniger)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal indoor: verzinkt / materiaal outdoor: AISI 316

.01 BALUSTRADE

-Indoor: publieke ruimtes, - centrale hallen, - trappen(huizen), - vides, private sector en overige ruimtes

-Outdoor: publieke balkons, - afscheidingen, - ruimtes, overige ruimtes