**Q-railing, Q-line, modulaire balustrade, wandleuningen**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.52 **LEUNINGEN**

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. STALEN LEUNINGEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Q-line, wandmontage

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

Oppervlaktbehandeling: geslepen K320

Vorm: Achterplaat rond, diameter (mm) Ø 25 / Ø 50 / Ø 60 of Ø 70, hol of vlak zadel

voorsprong (mm) 75, 80, 85 of 105 h.o.h.

Afmetingen:

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Leuningdragers: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

Q-line MOD 0100 / 0101 / 0102 / 0109 / 0111 / 0112 / 0113 / 0114 / 0115 / 0118 / 0123 / 0142 / 0147 / 4111 / 4145 / 4133

Q-line MOD 0115 / 9320 [alléén hol zadel]

-Leuning/railing: massief hout gelakt, corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

 Buis rond diameter Ø 33,7 mm, wanddikte (mm) 1,5 [alléén corrosievaststaal AISI 304 of AISA 316]

 Buis rond diameter Ø 42,4 mm, wanddikte (mm) 1,5 of 2,0 of 2,6

 Buis rond diameter Ø 48,3 mm, wanddikte (mm) 2,0 of 2,6 [alléén corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316]

 Buis rond diameter Ø 60,3 mm, wanddikte (mm) 2,0 [alléén corrosievaststaal AISI 304]

 Massief hout rond diameter Ø 42 mm, beuken blank onbehandeld of beuken P11 gebeitst en gelakt of beuken gelakt of eiken gelakt of ceder blank onbehandeld

Toebehoren:

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal AISI 304 / AISI 316

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal indoor: verzinkt / materiaal outdoor: AISI 316

 4. STELWERK AFBOUW

 Bevestigingswijze: leuningdragers max h.o.h. 1250mm, minimaal 2 stuks per leuning

 Bovenkant leuning: 900mm bovenkant voorzijde trede

 Leuningen met minimale onderbreking langs trap doorvoeren

.01 LEUNINGEN

De muurleuningen aan de muurzijde langs de trappen.