**Q-railing, Easy Glass Q-lights Linear Light, modulaire balustrade, handrailing**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.52 **LEUNINGEN**

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. STALEN LEUNINGEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Easy Glass Q-lights Linear Light, handrailing

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

Oppervlaktbehandeling: geslepen K320

Vorm: Achterplaat rond, diameter (mm): Ø 50 of Ø 60, hol of vlak zadel

voorsprong (mm): 75, 77 of 107 h.o.h.

Afmetingen:

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-LED-verlichting, warm wit of koud wit, uitvoering: IP 20 (indoor) of IP 66 (outdoor)

-Afdekkap, helder of mat

-Leuningdragers: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

-Leuning/railing: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

 Buis rond diameter Ø 42,4 mm, wanddikte (mm) 2,0

 Buis rond diameter Ø 48,3 mm, wanddikte (mm) 2,0

Toebehoren:

-Q-lights transformator, uitvoering: IP 20 (indoor) of IP 66 (outdoor)

-Q-lights verbinders

-Q-lights ontvanger

-Q-lights afstandbediening

-Q-kabel MOD 0012

-Q-klik profiel

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal AISI 304 / AISI 316

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal indoor: verzinkt / materiaal outdoor: AISI 316

 4. STELWERK AFBOUW

 Bevestigingswijze: leuningdragers max h.o.h. 1250mm, minimaal 2 stuks per leuning

 Bovenkant leuning: 900mm bovenkant voorzijde trede

 Leuningen met minimale onderbreking langs trap doorvoeren

.01 LEUNINGEN

De muurleuningen aan de muurzijde langs de trappen.